	化工主要产品的牌号及用途

客户服务  24小时值班：0668-2261375

	生产装置
	物料描述
	用途
	融指
	备注

	聚丙烯

	PPB-M02D
	注塑（玩具、家电、日用品）、改性
	1.5
	

	
	HR2106M
	高温蒸煮膜
	6
	

	
	PPB-M09
	注塑（玩具、家电、日用品）、改性
	9
	

	
	HT2016
	注塑（注射器、托盘等透明医用品）
	16
	

	
	PPB-MT16
	注塑（透明日用品等）
	16
	

	
	PPB-MT25-S
	注塑（餐盒等透明日用品）
	25
	

	
	UT3025
	注塑（餐盒等透明日用品）
	22.5
	

	
	KT3000
	注塑、改性（汽车、家电等高透光率部件）
	30
	

	
	F4008
	CPP膜热封层
	8
	

	
	F4608
	CPP膜热封层
	8
	

	
	F4908
	CPP膜热封层
	8
	

	
	CF8908
	CPP膜热封层
	8
	

	
	F5005
	BOPP膜热封层
	5
	

	
	F8005
	BOPP膜热封层
	5
	

	
	K8003
	注塑、改性（家电、汽车、玩具）
	3
	

	
	K7726H
	注塑、改性（家电、汽车、玩具）
	30
	

	
	K9017H
	注塑、改性（家电、汽车、玩具）
	17
	

	
	K9930H
	注塑、改性（家电、汽车、玩具）
	30
	

	
	K9960
	注塑、改性（家电、汽车、玩具）
	60
	

	
	T4401
	PPR冷热水管
	0.26
	

	
	PPH-T03
	纺丝、注塑、片材、薄膜等
	3
	

	
	HT9025NX
	家用品容器、 食品包装容器注塑
	25
	

	
	F300M
	烟膜、消光膜、珠光膜
	3
	

	
	N-Z30s
	拉丝、注塑
	30
	

	
	PPR-60P
	PPR冷热水管
	0.23
	

	
	PPR-F08B/C/M-S
	普通食品包装、镀铝包装膜、 烟膜等
	8
	

	
	UT8012M
	家用透明塑料制品注塑
	12
	

	
	HT9045NX
	家用品容器、 食品包装容器注塑
	45
	

	
	HT9060
	奶茶杯等薄壁注塑
	60
	

	
	PPH-MM20-s
	小家电外壳注塑、汽车改性
	20
	

	
	MT8026
	家用品容器、 食品包装容器注塑
	25
	

	
	PPR-M55-s
	餐盒等薄壁制品注塑
	55
	

	全密度聚乙烯

	DFDA-7042
	农业薄膜、包装薄膜、工业衬垫
	2
	

	
	PE-L M2720A
	一次性手套等吹塑薄膜、食品包装等流延膜
	20.3
	

	
	mPE F181ZR
	重包膜、棚膜、液袋、温室覆盖膜等
	1.02
	

	
	mPE F182ZR
	缠绕膜、拉伸膜、挤出电线电缆、也可用于低熔指的流延膜
	1.98
	

	
	mPE F184P
	包装膜、流延膜
	3.48
	

	
	mPE F332F
	防水卷材、挤出片材、注塑制品
	2.85
	

	
	
	
	
	

	高压聚乙烯
	
	包装薄膜、农膜、发泡、改性
	1.9
	

	
	2426K
	包装薄膜、农膜、发泡制品、改性
	4.0
	

	
	2260H/2280H
	电缆料
	2.0
	

	
	2520D
	重包装、收缩膜、农膜、改性
	0.3
	

	
	2320D
	重包装、农膜
	0.2
	

	
	2420H
	低晶点膜料
	1.9
	

	
	M1850A
	塑料花、注塑料、改性基料
	50
	

	
	951-000
	农膜、包装薄膜、发泡制品、改性
	2.17
	

	
	951-050
	农膜、包装薄膜、发泡制品、改性
	2.17
	

	
	MG0710
	涂覆料
	7.5
	

	
	607-050
	注塑料
	7
	

	
	M1870T
	核酸检测管
	71.5
	

	高密度聚乙烯
	HHM5502LW
	小型中空容器（推荐用于4L以内的日用品瓶、饮料瓶、小药瓶等）
	0.35（0.30-0.40）
	

	
	HHM5502LT
	小型中空容器（推荐用于4L以内对于气味要求苛刻的日用品、食品、饮品瓶等小型包装容器）
	0.20（0.15-0.25）
	

	
	EHM6007
	对于气味要求严格的液体食品包装小型中空容器如牛奶、蒸馏水、浓缩软饮料、果汁等包装）
	0.62（0.40-0.80）
	

	
	HXB4505N
	单层/多层汽车燃油箱、通机油箱、摩托车油箱等
	6.0

（5.50-6.50，21.6kg）
	

	
	HXB4505NP
	单层/多层汽车燃油箱、通机油箱、摩托车油箱等
	4.7

（4.50-5.50，21.6kg）
	

	
	TR400N
	土工膜（光面、糙面）
	12.0

（10.0-14.0，21.6kg）
	

	
	TR210
	通信电缆、电缆护套等
	0.80

（0.70-0.85）
	

	
	TR144
	防水卷材、购物袋等
	0.19

（0.15-0.23）
	

	
	TR580M
	IBC吨桶
	6.3

（5.6-7.0，21.6kg）
	

	SBS-液体橡胶
	HB40
	覆铜板，涂料，粘合剂
	-
	

	
	HB15
	覆铜板，柔性印刷版，涂料，粘合剂
	-
	

	
	LBR50
	柔性印刷版
	-
	

	
	LBR80
	轮胎，涂料，粘合剂
	-
	

	
	LBR100
	聚氨酯改性
	-
	

	
	HBS30
	覆铜板，轮胎，涂料，粘合剂
	-
	

	
	LBS40
	柔性印刷版，轮胎
	-
	

	丁二烯橡胶
	BR9000
	轮胎、胶鞋、胶管
	门尼（42-48）
	

	SBS
	F875
	鞋材
	1-4（5kg，190℃）
	

	
	F877
	软质鞋材
	1-7（5kg，190℃）
	

	
	F832
	防水卷材、道路沥青改性
	≤0.10（5kg，200℃）
	

	
	F505
	道路沥青改性
	≤0.10（5kg，200℃）
	


